| QUALIFICATION STATUS – LQFP & Exposed LQFP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Test | Specification | Sample Size | Results |
| High Temperature Operating Life (HTOL)* | JEDEC JESD22-A108 | 16*77 | Pass |
| Highly Accelerated Stress Test (HAST)* | JEDEC JESD22-A110 | 14*77 | Pass |
| Temperature Cycle (TC)* | JEDEC JESD22-A104 | 14*77 | Pass |
| Autoclave (PCT)* | JEDEC JESD22-A102 | 15*77 | Pass |
| High Temperature Storage Life (HTSL) | JEDEC JESD22-A103 | 13*45 | Pass |
| Early Life Failure Rate (ELF) | AEC Q100-008 | 3*800 | Pass |

*Preconditioned per JEDEC/IPC J-STD-020